|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Distributiekanaal met opstuwbeveiliging en lijsten** + Aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Buitenbreedte boven/bij bodem 650/690 mm,  binnenbreedte 500 mm+ Bouwhoogte buiten 550 mm, binnen 415 mm+ Lengte 1000 mmuit beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433 (neem de speciale inbouw voor klasse E 600 en F 900), met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal met ingebetonneerd thermisch verzinkt halfenprofiel  type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal,  zonder halfenprofiel[ ] Afdichting met SF-ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afdekking voor distributiekanaal met opstuwbeveiliging en lijsten**+ Breedte 633 mm+ Hoogte 45 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,  lengte 500 mm, classificatie E 600Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Distributiekanaal met opstuwbeveiliging, zonder lijsten** + Aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Breedte buiten boven/bij bodem 650/690 mm, binnen 500 mm+ Bouwhoogte buiten 500 mm, binnen 410 mmuit beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433 (neem de speciale inbouw voor klasse E 600 en F 900), met veiligheidsvoeg [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal lengte  1000 mm met ingebetonneerd thermisch  verzinkt halfenprofiel type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal lengte  1000 mm, zonder halfenprofiel[ ] Afdichting met SF-ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, 76532 Baden-BadenTel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afdekking voor distributiekanaal met opstuwbeveiliging, zonder lijsten**+ Breedte 640 mm+ Glad oppervlak[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit beton voor bedekking met een  grondlaag tot 1 meter dik, lengte 500 mm, hoogte 60 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit beton, classificatie SLW 60, lengte 1000 mm, hoogte 125 mmPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Zijplaten** als zijdelingse begrenzing van afdekkingen uit beton bij BIRCOcanal zonder lijsten + Thermisch verzinkt[ ] \_\_\_\_\_ 1-zijdig gemonteerd[ ] \_\_\_\_\_ 2-zijdig gemonteerdFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Elastomer-rubberband,** flexibele tussenlagen + Tussen distributiekanaal en afdekking uit beton + Zelfklevend[ ] \_\_\_\_\_ m RubberbandFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Boringen in distributiekanaal**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |