|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 100 – Gootelement met 1 % binnenhelling**  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 180 tot 330 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 goot nr. 1 - 15  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 - Gootelement zonder binnenhelling**  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 180 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm  + Bouwhoogte 180/230/280/330 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1149; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Vlakke goot zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm  + Bouwhoogte 80/100/150/200 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 vlakke goot   bouwhoogte 80/100/150/200  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100**  + Breedte 200 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–2 / 3–4 / 5–6 /7–8 /   9–10/0 / 11–12 / 13–14 / 15–15/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot,   bouwhoogte 80-100 / 150 / 200 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 100 voor goot nr. 0/0 /   5/0 / 10/0 / 15/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + Lengte 500 mm  + Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 230mm  + PP-slibemmer  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm,   ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 100,   PP-stankafsluiter voor goot nr. 0/0 - 10  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1- delig, bouwhoogte 695 mm,   ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 150   (zonder stankafsluiter), voor goot nr. 0/0 tot 15  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 100 – Afdekking**  + Breedte 187 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600 /   F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   lenge sleufwijdte, lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30 mm,   zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm,   maaswijdte 30/12 mm, classificatie C 250  maaswijdte 20/30 mm, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke goten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |