|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling**  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 250 mm, breedte bij bodem 255 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 230 bis 330 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 goot nr. 1 - 20  [ ] Afdichting met SF-Connect,  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Gootelement zonder binnenhelling**  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 230 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 250 mm, Breedte bij bodem 255 mm  + Bouwhoogte 230/225/280/305 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Vlakke goot zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 250 mm, Breedte bij bodem 255 mm  + Bouwhoogte 120/150/200 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 vlakke goot   bouwhoogte 120/150/200  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 Eindschijf en eindschijf met afvoer  DN 150**  + Breedte 200 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–5/0 / 6–10/0 /   11-15/0 / 16–20  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot,   bouwhoogte 120-150 / 200 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 150 voor goot   nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 15/0 / 20/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm  + Breedte bij lijst 250 mm, breedte bij bodem 260mm  + PP-slibemmer  + PP-geurafsluiter  + Ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 150  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 710 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Afdekking**  + Breedte 237 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, Lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600 /   F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30   mm zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie   E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart  gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm,   maaswijdte 30/15, classificatie C 250  maaswijdte 20/30, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke goten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |