|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 332 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 310 − 360 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS goot nr. 1 - 10[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Gootelement zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 310 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 332 mm+ Bouwhoogte 310/335/360/410 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 334 mm+ Bouwhoogte 200 / 250 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS vlakke goot  bouwhoogte 200/250[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**+ Breedte 330 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–5/0 / 6–10/0 / 20/0[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot, Bouwhoogte 200 / 250 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 200 voor goot  nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting,aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte bij lijst 500 mm, Lengte bij bodem 510 mm+ Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 345mm,+ verzinkte slibemmer+ zonder geurafsluiteruit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 740 mm,  ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 200[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Afdekking**+ Breedte 287 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,, lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30  mm, zwart gedompellakt, lengte 500 mm,  classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal, Lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke gotenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |