|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 332 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 310 − 360 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS goot nr. 1 - 10  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Gootelement zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 310 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 332 mm  + Bouwhoogte 310/335/360/410 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 334 mm  + Bouwhoogte 200 / 250 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 200 AS vlakke goot   bouwhoogte 200/250  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**  + Breedte 330 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–5/0 / 6–10/0 / 20/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot,  Bouwhoogte 200 / 250 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 200 voor goot   nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting,aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte bij lijst 500 mm, Lengte bij bodem 510 mm  + Breedte bij lijst 300 mm, Breedte bij bodem 345mm,  + verzinkte slibemmer  + zonder geurafsluiter  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 740 mm,   ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 200  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Afdekking**  + Breedte 287 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,, lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30   mm, zwart gedompellakt, lengte 500 mm,   classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie  E 600 / F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 200 AS – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke goten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |