|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Gootelement met 0,5% binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm / 2000 mm+ Breedte bij lijst 430 mm, breedte bij bodem 470 mm+ Bouwhoogte: 410 tot 550 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS goot Nr. 1 – 28, lengte 1000 /  2000 mm[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Gootelement zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm / 2000 mm+ Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 470 mm+ Bouwhoogte 1: 410 mm/ Bouwhoogte 2: 550 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS goot bouwhoogte 1 / 2, lengte  1000 / 2000 mm[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 470 mm+ Bouwhoogte 300 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS vlakke goot[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**+ Breedte 430 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot bouwhoogte 1 / 2[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goot bouwhoogte 1 / 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting,aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 500 m+ Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 460mm+ verzinkte slibemmer+ ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 300+ zonder geurafsluiteruit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm[ ] Afdichting met SF-Connect,inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Afdekking**+ Breedte 417 mm+ Hoogte 35 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke gotenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |