|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Puntafwatering 30/30 – Zandvanger** ook voor  2-zijdige gootaansluiting (ND 100)  + Lengte bij kader 300 mm/ lengte bij bodem 320 mm  + Breedte bij kader 300 mm/ breedte bij bodem 320 mm  + PP-geurafsluiter  + PP-slibemmer  + ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 420 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir Puntafwatering 30/30 – Afdekking**  + Breedte 280 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster, dubbele sleuven, zwart  gedompellakt, Lengte 280 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk trailerooster thermisch verzinkte staal,   lengte 280 mm, maaswijdte 30/30 mm / 30/15 mm, classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Puntafwatering 40/40 – Zandvanger, 1-delig** ook voor 3-zijdige gootaansluiting (ND 100, ND 150)  + Lengte bij stalen kader 400 mm/ lengte bij bodem 415 mm  + Breedte bij stalen kader 400 mm/ lengte bij bodem 415 mm  + PP-geurafsluiter  + PP-slibemmer  + ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 150  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen kader met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 575 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir Puntafwatering 40/40 - Zandvanger, 2-delig**  + Lengte bij kader 400 mm/ lengte bij bodem 410 mm  + Breedte bij bodem 400 mm/ lengte bij bodem 410 mm  + PP-slibemmer  + ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 200  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen kader met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 2-delig, bouwhoogte 880 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Puntafwatering 40/40 – Zandvanger, 3-delig** ook voor 4-zijdige gootaansluiting (ND 100, ND 150, ND 200 tot nr. 20)  + Lengte bij kader 400 mm/ lengte bij bodem 410 mm  + Breedte bij kader 400 mm/ breedte bij bodem 410 mm  + PP-slibemmer  + ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 200  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen kader met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 3-delig, bouwhoogte 1200 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir Puntafwatering 40/40 – Afdekking**  + Breedte 380 mm  + Hoogte 40 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 4-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren dubbele-sleuven sleufrooster zwart  gedompellakt, lengte 380 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 380 mm,   maaswijdte 30/30, classificatie C 250  maaswijdte 30/15, classificatie C 250  maaswijdte 20/30, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |